## Slide 1: dr. Gaál-Szabó Zsuzsanna 2018 – A diagnosztika bővülésének éve 1
Szigetelésdiagnosztikai Konferencia, 2018
zsuzsagsz@gmail.com

## Slide 2
Részecskemérő
MSZ EN 60970:2007 szerint

## Slide 3
Optikai módon, lézerrel

## Slide 6
mérő cella [μm] | mérhető részecskék [μm]
500*500 | 1-400

## Slide 9
 | 10 ml olajban számolt részecskék száma méret szerint (μm-ben mérve) |  |  |  |  |  |  | 
méret (μm) | >4.0 | >6.0 | >10.0 | >14.0 | >21.0 | >25.0 | >38.0 | >70.0
db | 8394 | 1974 | 300 | 116 | 35 | 17 | 2 | 0
 | 10 ml olajban számolt részecskék száma méret szerint (μm-ben mérve) |  |  |  |  |  |  | 
méret (μm) | 4-6 | 6-10 | 10-14 | 14-21 | 21-25 | 25-38 | 38-70 | >70.0
db | 6420 | 1674 | 184 | 81 | 18 | 15 | 2 | 0
jelentése másképpen (differenciál számolás):
A Pamas részecskeszámláló berendezés, és a szabvány kumulatívan számolja össze a μm-ben mért méret szerint a részecskéket.
MSZ EN 60970:2007 szerint

## Slide 10
ISO 4406:1999 | max darabszám/10 ml |  |  | szennyeződés mértéke | megjegyzés
 | 4 μm | 6μm | 14μm |  | 
-10/8/5 | 100 | 25 | 3,2 | háttér szennyeződés | 
11/9/6 - 13/10/7 | 800 | 100 | 13 | alacsony | gyári tesztben
14/11/8 - 17/15/12 | 13000 | 3200 | 400 | jó | üzemben
18/16/13 - 19/17/14 | 50000 | 13000 | 1600 | megfelelő | üzemben
20/18/15 és fölötte |  |  |  | rossz | ritka szennyeződési szint, rendellenes állapotra utal
A kódszámok értelmezése az MSZ EN 60422:2013 (Ásványolaj-alapú szigetelőolajok villamos berendezésekben. Ellenőrzési és kezelési útmutató) táblázata alapján történik.
(statisztikus határértékek)

## Slide 12
Nem elég megszámolni a részecskéket, még fontosabb, hogy azonosítsuk!
Mikroszkóp
Elektronmikroszkóp
Röntgen diffrakció
Atomabszorpciós spektroszkópia

## Slide 13
Fém

## Slide 14
Fém

## Slide 15
Fém

## Slide 16
Szén

## Slide 17
Szén

## Slide 18
Szén

## Slide 19
Szén

## Slide 20
Papír

## Slide 21
Papír

## Slide 22
Papír

## Slide 23
Papír

## Slide 24
Papír

## Slide 25
Polimerizációs fok: 294
Polimerizációs fok:1000

## Slide 26
Honnan származnak a részecskék?
Gyártási folyamat során, még feltöltés előtt (Cellulóz szálak, vas, alumínium)
A transzformátor rezgése az alkatrészek csiszolódását okozza
Mechanikus átkapcsoló
Ívelés az olajban
Helyi 500°C feletti melegpont szén részecskéket termel
Öregedés normál, vagy túlterhelt hőmérsékleten lassan üledéket hoz létre
Szén részecskék az OLTC-ből is származhatnak
A fémes részecskék tipikus forrása a szivattyúk csapágyainak kopása.
A leggyakoribb három szennyező részecske a transzformátor olajban:
fémrészecskék (ezek a legkisebb méretűek 5-8 μm)
szénrészecskék
cellulóz a papír bomlásból (ezek a legnagyobbak)

## Slide 28
Részecskéknek tulajdonított meghibásodások
Főképp U> 120 kV, (de 120 kV-os is)
Pl:
hűtőket kint hagyták a szabadban fél évig, a nedvesség lemállasztotta a belső festéket. Ívelés
Al hűtőkben acél pörgető, az olaj az alumínium falhoz ütögette,
Al részecskék szinte „átszúrták” a szigetelést számos helyen.
Tipikus hibahely: átvezető szigetelő (árnyékolás és a torony közt ível)
Nagyfesz próbák átadás előtt: rájöttek, hogy az olajat szűrve tanácsos betölteni
Rengeteg volt a cellulóz szál (gyártásból kifolyólag)
Tipikus ívelési hely: átvezető szig árnyékolása és a tartály fala közt

## Slide 29
Legveszélyesebbek a fém részecskék,
Cellulóz szálak + víz !!!

## Slide 32
víz-tartalom | szennyezés >5μm db/ 100 ml |  | átütési feszült-ség csökkenése
 | típusa | tiszta/szennyezett | 
20 ppm | vas (45 μm) | 2.000/200.000 | 50%
20 ppm | réz (45 μm) | 2.000/ 20.000 (jó tartomány) | 40%
20 ppm | cellulóz (45 μm) | 2.000/100.000 (megfel. tart) | 25%
10 ppm | alumínium | 5.000/100.000 (megfel. tart) | 25%
10 ppm | szén | 200/20.000 (jó tartomány) | 15-29%
10 ppm | szén | 200/100.000 (megfelelő tart.) | 56%
15 ppm | cellulóz (por) |  | 20-34%
15 ppm | cellulóz (szálas) |  | 40-65%
Kísérleti adatok a részecskék hatásáról

## Slide 33: folyt.köv. Köszönöm a figyelmet!
2018
zsuzsagsz@gmail.com